INFORMACJE OGÓLNE

Posadzki są jednymi z najbardziej narażonych na zniszczenie elementów hal magazynowych, produkcyjnych, parkingów, obiektów handlowych i innych. Dlatego też wymagają szczególnej ochrony.

Wierzchnia warstwa posadzek w trakcie eksploatacji ulega naturalnemu wycieraniu.

Przy zastosowaniu odpowiednich posypek utwardzających i systemu impregnacji zużycie posadzki będzie znacznie mniejsze, pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

ŻRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POSADZEK

- piasek wnoszony przez osoby poruszające się  po posadzce oraz wwożony przez wózki widłowe z zewnątrz,

- pył, brud i kurz,

- ślady opon,

- substancje rozlane lub rozsypane z uszkodzonych opakowań po towarach,

- olej, tłuszcz,

- sól używana do usuwania lodu w okresie zimy w pobliżu bram i wjazdów.

EKSPLOATACJA POSADZEK – ZALECENIA

- wejścia i bramy zaopatrzyć w odpowiednie wycieraczki w zależności od przeznaczenia obiektu,

- rozlane oraz rozsypane substancje należy jak najszybciej usunąć z powierzchni posadzki, szczególnie olej i tłuszcz stwarzający zagrożenie poślizgu,

- po każdorazowym rozlaniu lub użyciu środków chemicznych powierzchnia musi być zmyta czystą wodą, a razie konieczności zneutralizowana,

- należy ograniczyć zjawisko poślizgu kół wózków widłowych, które powoduje pojawianie się na posadzce ciemnych plam,

- nie dopuszczalne jest przesuwanie po posadzce ciężkich ładunków,

- w okresie zimy ograniczyć zjawisko wnoszenia i wwożenia soli używanej do usuwania lodu na drogach dojazdowych,

- zabrania się bezpośredniego oddziaływania w sposób ciągły kapiącej lub spływającej wody bezpośrednio po posadzce.

CZYSZCZENIE POSADZEK – ZALECENIA

- do codziennej pielęgnacji należy używać urządzenia zamiatające i myjące wyposażone w miękkie pady,

- zabrania się stosowania twardych szczotek i padów, które będą rysowały czyszczoną powierzchnię,

- po czyszczeniu posadzki na mokro należy ją pozostawić aż do całkowitego wyschnięcia,

- do czyszczenia należy stosować roztwór łagodnych detergentów przeznaczonych do posadzek cementowych,

- gruntowne czyszczenie posadzki zaleca się wykonywać po jej silnym zabrudzeniu. Po wyschnięciu powierzchni należy nałożyć na nią środek konserwujący ForSil, ForLit lub ForLit Nano Finish,

- w celu polepszenia wyglądu posadzki oraz przywrócenia jej połysku i zwiększenia szczelności zaleca się nałożenie środków konserwujących na bazie preparatów krzemianowo-polimerowych, ForLit Nano Finish.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I KONSERWUJĄCE

- nie należy stosować środków działających korozyjnie na matrycę cementową,

- nie wolną używać do usuwania zabrudzeń rozpuszczalników typu: toluen, aceton, ksylen, trichloroetylen, itp.,

- zabrania się używania środków silnie alkalicznych oraz o odczynie kwasowym,

- zabrania się stosowania rozpuszczalników organicznych, alkoholi oraz glikoli, które uszkadzają wiązania cementowe w betonie,

- środki czyszczące powinny mieć odczyn lekko zasadowy,

- środek do codziennego czyszczenia posadzek: ForClean Li roztwór roboczy 3%

- środek do gruntownego czyszczenia posadzek: ForClean Extra, roztwór roboczy 3-5%,

- zawsze należy zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie technicznej środka do czyszczenia lub konserwacji oraz sprawdzić czy jest on odpowiedni dla posadzek betonowych. Nie każdy środek do połóg nadaje się do czyszczenia powierzchni cementowych, betonowych.

MALOWANIE PASÓW, NAKŁADANIE INNYCH WARSTW

- dopuszcza się malowanie pasów oraz innych oznaczeń poziomych na posadzkach, pod warunkiem, że farby nie spowodują one uszkodzenia powierzchni,

- dodatkowe warstwy na bazie żywic akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych będą miały dobrą przyczepność do posadzki, chyba, że został na nią nałożony środek konserwujący np. na bazie wosków zmniejszający przyczepność następnych warstw,

- zalecane jest każdorazowe wykonanie testu przyczepności przed nałożeniem kolejnych warstw.

UWAGI KOŃCOWE

- świeżo-wykonane posadzki w pierwszym okresie od wylaniu tj. po około 28 dniach są dużo bardziej wrażliwe na wszelkie substancje chemiczne,

- impregnaty akrylowe nakładane na powierzchnię posadzki od razu po jej wykonaniu mają działanie pielęgnujące oraz dodatkowo redukują pylenie i uszczelniają powierzchnię posadzki. W trakcie eksploatacji ulegają one naturalnemu wytarciu, dlatego też zaleca się po 6-12 miesiącach wykonać zabieg konserwujący polegający na nałożeniu środka zabezpieczającego spoiwo cementowe w posypce utwardzającej przed działaniem substancji, które mogą się pojawiać na powierzchni posadzki. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie impregnatów krzemianowych: ForSil, ForLit lub ForLit Nano,

- wygląd posadzki oraz jej trwałość zależą w dużej mierze od przestrzegania zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji,

- w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji istnieje ryzyko uszkodzenia posadzki lub jej przyspieszonego zużycia nie objęte gwarancją.